Annex 1 (Reinforcement of prefabricated concrete retaining wall ISA-37)

Додаток 1 (Армування збірної залізобетонної підпірної стіни ISA-37)

As reinforcing steel of АІ class according to GOST 5781-61 (DSTU 3760:2019) the project provides for the use of steel of B St3 sp2, St3 sp3, VSt3 ps2 grades according to CHMTU 1-47-67, and for construction loops only of B St3 sp2 or B St 3 ps2 grades according to GOST 380-71*.

As reinforcing steel of АІI class according to GOST 5781-61 (DSTU 3760:2019) the project provides for the use of steel of B St5 sp2 or B St5 ps2 grades according to GOST 380-71*. (for welded reinforcement products - with a guarantee of weldability).The project does not include reinforcing steel of class AIII, as its use does not allow to reduce the working reinforcement (the amount of reinforcement was determined by the calculation of crack resistance).

On each prefabricated reinforced concrete retaining wall, provide for the installation of an embedded part in accordance with Picture 1.

Note: GOST Standards can be replaced with corresponding DSTU Standards using equivalent diameters and characteristics of rebar.

Як арматурну сталь класу АІ за ГОСТ 5781-61 (ДСТУ 3760:2019 ) проектом передбачено застосування сталі марок В Ст3 сп2, Ст3 сп3, ВСт3 пс2 ЧМТУ 1-47-67, а для будівельних петель тільки марок В Ст3 Сп2 або В Ст3 пс2 за ГОСТ 380-71*.

Як арматурна сталь класу АІI за ГОСТ 5781-61 (ДСТУ 3760:2019 ) проектом передбачено застосування сталі марок В Ст5 Сп2 або В Ст5 Пс2 за ГОСТ 380-71*. (для зварних арматурних виробів - з гарантією зварюваності). У проєкті не закладено арматурну сталь кл. АIII, оскільки її використання не дає змоги зменшити робочу арматуру (кількість арматури визначилася розрахунком тріщиностійкості).

На кожній збірній залізобетонній підпірній стінці передбачити влаштування закладної деталі згідно малюнку 1.

Примітка: Стандарти ГОСТ можуть бути замінені відповідними стандартами ДСТУ з використанням еквівалентних діаметрів і характеристик арматури.

Picture 1. Embedded part

Мал.1 Закладна деталь